BAB VI

PENUTUP

6.1	Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Laboratorium Transportasi dan Perkerasan Jalan Raya Jurusan Teknik sipil Universitas Andalas dapat disimpulkan bahwa:

- Nilai stabilitas benda uji dengan penambahan Fiber Cf 31-500 masih memenuhi spesifikasi hingga rendaman selama  14 hari sedangkan untuk benda uji standar nilainya mumenuhi spesifikasi hingga perendaman hari ke 12,5 hari. Dimana syarat stabilitas HRS-WC ≥ 800 Kg.

- Durabilitas campuran HRS-WC Marshall standar masih memenuhi standar spesifikasi umum 2010 (revisi 3) yaitu sebesar  90% pada durasi perendaman 3 hari.

- Durabilitas campuran HRS-WC dengan penambahan Fiber Cf 31-500 masih memenuhi standar spesifikasi umum 2010 (revisi 3) yaitu sebesar  90% pada durasi perendaman 5 hari.

- Durabilitas campuran aspal dengan Fiber Cf 31-500 lebih tinggi daripada campuran aspal dengan bahan standar.

6.2	Saran

Berikut beberapa yang harus diperhatikan untuk kelancaran penelitian ini :

- Perlunya ketelitian dan kehati hatian dalam penyiapan bahan pengujian.

- Perhatikan kondisi alat yang akan digunakan sebelum pengujian.

- Perlunya ketelitian saat kalibrasi dan membaca alat marshall pada dial stabilitas dan kelelehannya.

- Dari hasi pengujian yang diperoleh diharapkan dapat menjadi pedoman dimasa yang akan datang untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

- Pengujian berikutnya harap dilakukan dengan lapisan ac-wc atau ac-base dan.

- Perlunya variasi campuran kadar fiber cf 31500  dengan variasi yang berbeda yaitu sebesar 0,4 % atau 0,5 %  dari berat total campuran.